ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку асфальтобетонной смеси для восстановление асфальтового покрытия после  ремонта кабельных  линий

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

Асфальтобетонная смесь (ГОСТ 9128 – 2013)

1.2. Технические требования

1.2.1 Требования к соответствию стандартам и нормативным документам.

Продукция, комплектующее оборудование  и системы должны соответствовать национальным стандартам РФ, требованиям Технических регламентов РФ, ТС.

### 1.2.2 Требования к основным параметрам и характеристикам

Мелкозернистая, плотная  асфальтобетонная смесь  марки II типа Б.

Смесь должна быть горячая, мелкозернистая с  размером минимальный зерен до 20 мм.

Содержание щебня 40-50%.

Вид смеси  плотный с величиной остаточной пористости 2,5 -5 %;

Зерновой состав смеси по % по массе, размер зерен, мм мельче 20 (90-100); 15 (80-100); 10 (70-100); 5 (50-60); 2,5 (38-48); 1,25 (28-37); 0,63 (20-28); 0,315 (14-22); 0,16 (10-16); 0,071 (6-12).

Пористость минеральной части асфальтобетонов горячих смесей 14-19 %;

Предел прочности на сжатие при t=50 ºС не менее 1,2 МПА; при  t= 20º С не менее 2,2 Мпа, при  t = 0º С не менее 1,3 Мпа;

Водостойкость не менее 0,8;

Сдвигостойкость по сцеплению при сдвиге  при t=50 ºС не менее 0,36 Мпа.

Трещиностойкость по пределу прочности  на растяжении при расколе t=0 ºС и скорости деформирования 50 мм/мин 3,5 – 7,0 Мпа.

Морозостойкость щебня, гравия не ниже 800.

Марка по истираемости не ниже И2;

### Для

1.3 Требования к поставке товара:

Покупатель направляет Поставщику не позднее пятницы текущей недели, предварительные заявки на следующую неделю с определением ориентировочных объемов, адресов и с указанием типа и марки продукции на каждый день поставки. Окончательные заявки отправляются Покупателем Поставщику накануне дня поставки до 12 часов 00 минут. Все заявки должны быть должным образом оформлены и отправлены по факсу, либо по электронной почте. Поставщик обязуется в день принятия заявки до 15 часов 00 минут уведомить Покупателя о принятии данной заявки к исполнению.

При отпуске асфальтобетонной смеси, на каждую поставляемую партию, Поставщик предоставляет:

- паспорт качества с учетом нормативных требований;

- документы о качестве с указанием даты и результатов проведения испытаний;

-документы с показателями удельной эффективности естественных радионуклидов асфальтобетонной смеси

Сроки  выполнения работ:  согласно  графика.

1.4 Условия оплаты: Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на счет Продавца.